POLENAX NFG

Polenax NFG,  içerdiği özel nano silikonlar sayesinde kumaş kırıklarını ve sürtme izlerinin oluşmasını önleyen özel bir kırık önleyicidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı		: Özel nano silikon kombinasyonu

Görünüş		: Kıvamlı, yarı şeffaf

pH			: 9,5 ±1,0

İyonite		: Anyonik

Çözünürlük		: Soğuk ve ılık su ile her oranda kolayca karışır.

ÖZELLİKLERİ

-Polenax NFG, modal, pamuk, pamuk/polyester viskon/polyester karışımlarının boyanması esnasında kullanılır.

-Llycralı karışımlarda iyi sonuçlar verir.

- Ön terbiye ve boyama banyolarına dayanıklıdır.

-Köpük yapmadığı için ilave köpük kesiciye gerek yoktur.

- Boyama verimi üzerinde negatif etkisi yoktur.

- Uygulandığı kumaşların tuşesini geliştirir.

KULLANIMI

Polenax NFG,  ower-flow, jet boyama ve kaynar yıkama banyolarında kullanıma uygundur.

0,50 – 1,50 g/l		POLENAX NFG

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak, nem ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

___________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx) Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com