POLENAX WEN

Polenax WEN,  hem örgü hem de dokuma kumaşlara elyaf farkı gözetmeksizin uygulanabilen, dolgu/ağırlık arttırıcı apredir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Organik bileşiklerin sinerjik karışımı

Görünüşü		: Sarımsı kıvamlı pat

pH			: 7,0 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük	: Polenax WEN, emdirme metoduyla her tür kumaşa başarı ile uygulanabilir.

Öncelikle, kullanılacak olan Polenax WEN miktarı 40 - 50 0C su ile yüksek

devir altında 15 - 25 dakika karıştırılarak açılır. Karışım önce kıvamlı jel

şeklinde görülür, karıştırmaya devam ettikçe kıvamlı düzgün emülsiyon

haline gelir.

ÖZELLİKLERİ

- Ürünün gramajını arttırırken tuşesini etkilemez.

- Uygulama esnasında bazı renklerde bir miktar koyuluğa neden olabilir. Bu nedenle önceden laboratuvar çalışması yapılması tavsiye edilir.

- Standart gramaj aldırıcılardan ayıran özelliği; ram çıkışında final gramajını yakalamasıdır. Bu sayede havadan nem almasını beklemeye gerek kalmadan sonuç alınır.

- pH değişimlerinden etkilenmemektedir. Bu sayede pH 3 - 11 aralığında kullanılabilmektedir.

- Tek başına kullanılabildiği gibi, diğer apre malzemeleri ve reçinelerle beraber de sorunsuzca uygulanabilir.

- Uygulandığı kumaşın niteliklerine bağlı olarak  % 6 - 12 arasında bir artış sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Polenax WEN, emdirme metoduyla her tür kumaşa başarı ile  uygulanabilir.

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine, ağırlığına ve eğer kullanılıyorsa reçine miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Kullanım Miktarı		: 150 - 200 gr/lt

Pic-up				: 75 - 85 %

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com