POLENBEACH KSR

Polenbeach KSR,  pamuk ve pamuk/sentetik karışımlarının ağartma işleminde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Kontinü sistemlerde, yüksek türbülanslı bobin boyama ve jet boyama makinalarında köpüksüz çalışma olanağı sağlar.

KARAKTERİSTİKLER

Kimyasal Yapısı	: Yüzey aktiflerin ve inorganik tuzların harmonik karışımı

Görünüm		: Sarı, akıcı sıvı

pH (% 10 çöz.)	: 1,5 -/+ 0,5

İyonite			: Anyonik / noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolayca karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Diskontinü kasar banyolarına ilave kimyasal girilmesine gerek kalmadan kasar işleminin yapılmasını sağlar.

- Kasar banyosunda kumaşı seri biçimde ıslatarak ağartıcıların pamuğun bünyesine girişini sağlar.

- Köpüğü kontrollü, çevre dostudur.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Çektirme Kasar Reçetesi :

Polenbeach KSR 			: 0,5 - 1,5 gr/lt

NaOH (48 be)				: 2,0 - 4,0 gr/lt

Hidrojen peroksit 50 %		: 2,0 - 6,0 gr/lt

Çektirme Pişme Reçetesi :

Polenbeach KSR			: 0,5 - 1,5 gr/lt

NaOH (48 be)				: 1,0 - 3,0 gr/lt

Pad-Batch Kasar Reçetesi :

Polenbeach KSR  			:   3,0 - 7,0 gr/lt

NaOH (48 be)				: 25,0 - 40,0 gr/lt

Hidrojen peroksit 50 %		: 25,0 - 60,0 gr/lt

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com