POLENCELL HTE

Polencell HTE, tekstil boyahanelerinde kullanılan anti-peroksit ve tüy giderici enzimlerin işlevlerini tek bir molekülde birleştiren, yeni jenerasyon bir enzimdir. Kullanım şekli ile proses avantajı sunarak hem kullanım kolaylığı hem de süre kazanımı sağlar.

KARAKTERİSTİKLERİ

Yapısı			: Hibrit selülaz / katalaz enzimi

Görünüşü		: Açık kahverengi, berrak likit

Dozaj			: 0,50 - 0,80 (wof)

Çözünürlük		: Su ile her oranda rahatça karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Yapısı itibari ile eş zamanlı olarak hidrojen peroksidi ayrıştırarak oksijen ve suya dönüştürürken, aynı zamanda kumaş yüzeyini parlatır.

- H2O2 eliminasyonu sayesinde sorunsuz boyama olanağı sağlar.

-Yüzey havını söker, topak oluşmasını önler.

- Yüzey modifikasyonu ve tutum gelişmesini sağlar.

- Cansız ve ham pamuğu indirger.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Optimum			Operasyonel

Banyo oranı			 8:1 - 10:1			   3:1 - 20:1

pH				      6,0				    4,0 - 8,0

Süre				45 - 60 dak.			  30 - 90 dak.

Sıcaklık			    55 ºC			   45 - 65 ºC

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com