POLENCELL N-PL

Polencell N-PL,  genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalardan üretilen selülaz enzimler ihtiva etmektedir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Yapısı			: Selülaz

Görünüşü		: Amber

Dozaj			: 0,5 - 1,5 gr/lt

: 0,25 - 0,75 gr/lt denim

Çözünürlük		: Su ile her oranda rahatça karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Çeşitli selülozik giysi ve kumaşlarda yüzey parlatma, liflenmeyi önleme, tüy dökme ve yumuşatma işlemlerinde kullanılmaktadır.

- Boyanmış tekstil ürünlerine Polencell N-PL ile yapılan işlemlerde, yıkama suyuna çok az bir boya artığı karışmaktadır. Bu da boyama sonrasında yapılan tüy giderme işlemlerinde       Polencell N-PL enziminin ideal bir ürün olduğunu göstermektedir.

- Gerek ağırlık kaybı gerekse doku kaybı minimum olduğundan, yırtılma mukavemeti, asit bazlı enzimlere göre daha yüksektir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Proses Koşulları			 Optimum		Operasyonel

pH					   6,0 - 7,0		    4,0 - 8,0

Sıcaklık				 50 - 60 ºC		   45 - 60 ºC

Banyo oranı				 5:1 - 10:1		   3:1 - 15:1

Zaman					30 - 60 dak		  30 - 90 dak.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com