POLENCLEAN 45 PLUS

Polenclean 45 Plus,  parafinik yağ lekeleri, kirlerin çıkarılması için spesifik bir yağ sökücüdür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Solvent içermeyen yüzey aktif organik maddeler ve emülgatör

kombinasyonudur.

Görünüşü		: Berrak, akıcı likit

pH			: 7,5 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında iyi sonuçlar verir.

- İçeriğindeki özel esterler sayesinde düşük kullanım miktarlarında bile çok efektif sonuçlar verir.

- Özellikle çok kirli ve yağlı tekstil ürünlerinin ön temizlenmesinde başarıyla kullanılır.

- Peroksit ağartmasında iyi bir yağ sökmenin yanı sıra iyi bir ıslatıcıdır.

- Zor giderilen hayvani, nebati ve mineral bazlı yağların elyaftan uzaklaştırılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Selülozik / Sentetik Elyaf ve karışımlarda ;

Enzimatik haşıl sökme ve suda çözünen haşıl maddelerinin elyaflardan çıkarılma işlemlerinde.

Kazan pişirmede		: 0,5 - 1,0 gr/lt

Peroksit ağartmasında	: 0,5 - 1,0 gr/lt

Pad-Batch kasarında		: 2,0 - 4,0 gr/lt

Yün ve karışımlarda ;

Yün ve yünden yapılmış her türlü iplik ve kumaşların yıkama işlemlerinde.

Yağ lekesi gidermede ;

Yukarıda belirtilen türde leke ve kirlerin giderilmesinde;

% 6 - 12’lik Polenclean 45 Plus çözeltisi ile lokal yıkama yapılmalı.

Fularda;		 4,0 - 8,0 gr/lt

Geniş banyoda ;	 2,0 - 3,0 gr/lt		kullanılması önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com