POLENCLEAN 55 L

Polenclean 55 L,  parafinik yağ lekelerinin ve kirlerin çıkarılması için spesifik bir yağ sökücüdür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Solvent içermeyen yüzey aktif organik maddeler ve emülgatör

kombinasyonudur.

Görünüşü		: Berrak, akıcı likit

pH			: 7,5 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında iyi sonuçlar verir.

- Özellikle, çok kirli ve yağlı tekstil ürünlerinin ön temizlenmesinde başarıyla kullanılır.

- Peroksit ağartmasında iyi bir ıslatıcıdır.

- Zor giderilen hayvani, nebati ve mineral bazlı yağların elyaftan uzaklaştırılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Selülozik/ Sentetik Elyaf ve karışımlarda;

Enzimatik haşıl sökme ve suda çözünen haşıl maddelerinin elyaflardan çıkarılma işlemlerinde;

Kazan pişirmede		: 0,5 - 1,0 gr/lt

Peroksit ağartmasında	: 0,5 - 1,0 gr/lt

Pad-Batch kasarında		: 2,5 - 5,0 gr/lt

Yün ve karışımlarda;

Yün ve yünden yapılmış her türlü iplik ve kumaşların yıkama işlemlerinde;

Yağ lekesi gidermede:

Yukarıda belirtilen türde leke ve kirlerin giderilmesinde;

% 6 - 12’lik Polenclean 55 L çözeltisi ile lokal yıkama yapılmalı.

Fular’da		: 3,0 - 6,0 gr/lt

Geniş banyoda	: 0,5 - 2,5 gr/lt kullanılması önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza edilir.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com