POLENCLEAN 60

Polenclean 60, parafinik yağ lekeleri ve kirlerin çıkarılması için geliştirilmiş etkili bir üründür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı	: Solvent içermeyen yüzey aktif organik maddeler ve emülgatör

kombinasyonudur.

Görünüş		: Berrak akıcı likit

pH			: 7,5 + 0,5

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışabilir

İyonite			: Noniyonik

ÖZELLİKLERİ

- Noniyonik viskoz bir sıvıdır.

- Sıcak ve soğuk suda kolaylıkla çözünür.

- Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında iyi sonuçlar verir.

- Özellikle çok kirli ve yağlı tekstil ürünlerinin ön temizlenmesinde başarıyla kullanılır.

- Peroksit ağartmasında iyi bir ıslatıcıdır.

- Zor giderilen hayvani, nebati ve mineral bazlı yağların elyaftan uzaklaştırılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Selülozik / Sentetik elyaf karışımlarda ;

- Enzimatik haşıl sökme ve suda çözünen haşıl maddelerinin elyaflardan çıkarılma işlemlerinde.

- Kazan pişirmede;  0,5 - 1,0 gr/lt

- Soğuk dinlendirme ile yapılan kasarlamada. Peroksit ağartmasında;  0,5 - 1,0 gr/lt

Yün ve Karışımlarda ;

- Yün ve yünden yapılmış her türlü iplik ve kumaşların yıkama işlemlerinde.

Yağ Lekesi Gidermede ;

- Yukarıda belirtilen türde leke ve kirlerin giderilmesinde; % 6 - 12 lik Polenclean 60 çözeltisi ile lokal yıkama yapılmalı.

- Fularda;		3,5 - 7,5 gr/lt

- Geniş Banyoda;	0,5 - 2,5 gr/lt		kullanılması önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com