POLENCLEAN CTR

Polenclean CTR,  organik esaslı yağ asitleri ile kuvvetlendirilmiş yapısı sayesinde hem örgü hem de dokuma kumaşlarda kullanılabilen, özel bir yağ söküm malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Organik yağ asidi ve aktif maddelerin sinerjik kombinasyonu

Görünüş		: Sarımsı akıcı likit

pH			: 5,5 +/- 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda süt görünümü olarak karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yıkama ve dispers gücü ile zor kir ve lekelerin temizliğinde son derece başarılı sonuçlar verir.

- Yüksek sıcaklık ve pH değerlerinde etkisini yitirmez.

- Lycra yağlarını temizler ve emülsiye eder.

- Yağ sökme özelliğine ve biyolojik parçalanabilir özelliğe sahiptir; limon/portakal esansı içerir.

- Makine yağlarının ve kirlerinin yıkamayla uzaklaştırılmasında da kullanılır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kir ve leke durumuna göre % 0,5 - 2 oranında tavsiye edilir. Gerekirse miktar arttırılabilir.

Yağ söküm sıcaklığı 50 - 80 0C ve işlem süresi 20 - 45 dakikadır.

Alkali takviyesi işlemin etkinliğini bir miktar arttırır.

Ağır silikon lekelerinin temizlenmesinde ise aşağıdaki reçete önerilmektedir :

4 - 10 gr/lt  Polenclean CTR

2 - 4 gr/lt  kostik (48 BE) (Viskonda soda, yünde amonyak kullanımı önerilir)

Flotte oranı 1/8 - 1/10

80 0C de 30 - 60 dak.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com