POLENGUARD 400 S

Polenguard 400 S,  doğal, sentetik ve her tür elyaf karışımlarında kullanılabilecek, yumuşak tuşeye sahip, su, kir ve yağ itici florokarbon reçine emülsiyonudur.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Beyaz emülsiyon

pH			: Asidik

İyonite			: Pseudo-katyonik

Özgül Ağırlığı		: 1,05 + 0,004 kg/lt

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla seyreltilir.

ÖZELLİKLERİ

- Her çeşit tekstil mamulüne mükemmel su ve yağ itici özellik kazandırır.

- Her çeşit elyafa yumuşak tuşe kazandırır.

- Diğer tekstil kimyasalları ile birlikte kolaylıkla kullanılabilir.

- Baskılı ve boyalı mamullere uygulandığında mamulün yıkama ve sürtme haslığını kötü yönde etkilemediği gibi kumaşta sararma ve renk değişimine sebep olmaz.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular Banyosunda ;

Polyester Kumaşlarda		:   5,0 - 15,0 gr/lt

Naylon Kumaşlarda		:   5,0 - 20,0 gr/lt

Pamuklu Kumaşlarda		: 15,0 - 40,0 gr/lt

Polyester/Pamuk Karışımda	: 10,0 - 25,0 gr/lt		Polenguard 400 S kullanılır.

Kullanılan kumaşın cinsine ve istenen efekte göre tavsiye edilen miktarlar değişebilmektedir. Ayrıca, fular banyosuna tüm kumaş çeşitleri için 1,0 gr/lt İsopropil alkol (İPA) ilavesi, migrasyonu arttıracağı için tavsiye edilir.

Performansı ;

Yağ İticilik		: AATCC - 118 standartlarına göre,

Su İticilik		: AATCC - 22 Spray - Test standartlarına göre kontrol edilmiştir.

A ) Pamuklu Kumaşlar İçin

Sıkma Efekti		: % 65

Kurutma		: 110 0C,   120 sn

Kondanse		: 150 0C,   180 sn

Su ve Yağ iticilik Değerleri

| Polenguard | 400 S | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMDHEU | Reçine |  |  |  | 7 % | 7 % | 7 % |
|  | Katalizatör (%) |  |  |  | 2 % | 2 % | 2 % |
| SU | Başlangıç | 90-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| İTİCİLİK | HL-3 | 50 | 50 | 50-70 | 50 | 50-70 | 70 |
|  | DC-3 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| YAĞ | Başlangıç | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| İTİCİLİK | HL-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | DC-3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |

B) Polyester Pamuk ( 65/35 )

Sıkma Efekti		: % 50

Kurutma		: 110 0C,  120 sn

Kondanse		: 150 0C,  180 sn

Su ve Yağ iticilik Değerleri

| Polenguard | 400 S | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMDHEU | Reçine |  |  |  | 7 % | 7 % | 7 % |
|  | Katalizatör (%) |  |  |  | 2 % | 2 % | 2 % |
| SU | Başlangıç | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| İTİCİLİK | HL-3 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80-90 | 90-100 |
|  | DC-3 | 80 | 90-100 | 90-100 | 80 | 90 | 90 |
| YAĞ | Başlangıç | 5 | 6 | 6-7 | 6-7 | 7 | 7 |
| İTİCİLİK | HL-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | DC-3 | 5 | 5 | 5-6 | 4 | 5 | 5 |

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com