POLENPROTECT AM

Polenprotect AM,  sürekli boyama prosesleri için geliştirilmiş migrasyon önleyici bir üründür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Sodyum akrilamid ve akrilatların sinerjik kombinasyonu

Görünüş		: Berrak sarımsı akışkan sıvı

pH (% 1 çöz.)		: 6,0 + 1,0

İyonite			: Anyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolayca karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Disperse, vat ve pigment boyalarla yapılan sürekli boyama proseslerinde düzgün/iyi bir yüzey

eldesi sağlar.

- Gerek görüldüğünde tüm boyama proseslerinde uygulanabilir.

- Köpüksüzdür, leke yapmaz.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Banyoya önce Polenprotect AM eklenir. Ardından gerekli kimyasallar, sonra boyar madde ilave

edilir.

- Kullanım miktarı kumaşa ve prosese göre değişebilir. Standart kullanım miktarları aşağıdadır.

Doğal elyaflar için ;		  5 - 10 gr/lt

Elyaf karışımları için	;	  5 - 15 gr/lt

Sentetikleri için ;		10 - 20 gr/lt

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com