POLENQUEST 1526

Polenquest 1526,  tekstil uygulamalarının tamamında peroksit beyazlatmasında kullanılan iyon tutma maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Özel seçilmiş asitlerin sinerjik karışımı

Görünüşü		: Berrak kıvamlı sıvı

pH			: 6 + 0,5

İyonite			: Anyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Anyonik yapıda berrak kıvamlı bir sıvıdır.

- Tüm sulu sistemlerde suyun sertliği nedeniyle oluşan çökeltileri önler.

- Pamuğun yapısında bulunan Ca ve toprak alkali metal iyonlarıyla banyoda kompleks yaparak dispers hale getirir. Bu sayede metal iyonlarının suda çözünmeyen tuzlar halinde kumaş üzerine çökmesini önler.

- Sulu sistemlerde korozyon inhibitörü olarak rol oynar.

- Sistemden oksit ve silikat kalıntılarını temizler.

- Metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında kompleks yapar, bu özelliği pH : 6 - 12 arasında en üst seviyededir. Bu sayede hem pH’ın 6 olması gerektiği yıkama banyolarında hem de pH’ın 11,5’lere çıktığı kasar banyolarında efektif şekilde çalışır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kontinü kasar		   Çektirme

(Pad-Batch,		          Kasar - Pişirme	          Boyama

Termozol vb)

Kullanım Miktarı		2,0 - 4,0 gr/lt			 0,4 - 0,6 gr/lt		       0,3 - 0,4 gr/lt

pH				 11,5 + 0,5			  11,0 + 0,5		          6,5 + 0,5

Sıcaklık			 30 - 180 0C			  95 - 120 0C 		         95 - 120 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotların anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx) Fax: (0224) 211 37 95 BUTTİM ( Bursa Uluslararası  Tekstil Ticaret Merkezi ) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com