POLENSOFT HDP

Polensoft HDP,  hem örgü hem de dokuma kumaşlara uygulanabilen yeni nesil bir emülsiyondur. Tek başına kullanılabildiği gibi reçinelerle beraber de uygulanabilir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yağ asit esterleri ve PE karışımı

Görünüşü		: Beyazımsı akışkan likit

pH			: 6,50 ± 1,0

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Açık krem renkli sıvı görünümündedir.

- Sıvı olduğu için eritme problemi yoktur.

- Nonyonik ve katyonik maddelerle beraber kullanılabilir.

- Zayıf asidik ortamda kullanılır. Optimum efektini pH: 5 - 5,5 da verir.

- Elyafta tozumayı önler.

- Tabii, suni ve sentetik elyafa yumuşaklık, kayganlık, parlaklık ve antistatik özellik kazandırır.

- Dolgu maddeleri ile beraber kullanıldığında akıcı, güzel bir tuşe sağlar.

- 140 Cº ye kadar yapılan işlemlerde sararma yapmaz.

- Bütün uygulamalar 40 ºC - 50 ºC arasında yapıldığında en yüksek etkisinden yararlanılır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)		Çektirme

Miktar					     10 - 20 gr/lt		 1 - 2 gr/lt

pH					       6,0 ± 0,5			 5,5 ± 0,5

Pic-up					      70 - 80 %

Sıcaklık								40 - 50 ºC

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 1 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com