POLENSOFT   HPE-NY

Polensoft HPE-NY hem örgü hemde dokuma kumaşlara uygulanabilen yeni nesil emülsiyondur. Tek başına kullanılabildiği gibi reçinelerle beraber de uygulanabilir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı		: Yağ asit esterleri ve PE karışımı

Görünüşü		: Beyazımsı akışkan likit

pH			: 6,50 ± 1,0

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Açık krem renkli sıvı görünümündedir.

- Sıvı olduğu için eritme problemi yoktur.

- Nonyonik ve katyonik maddelerle beraber kullanılabilir.

- Zayıf asidik ortamda kullanılır.Optimum efektini pH: 5-5,5 da verir.

- Elyafta tozumayı önler.

- Tabii,suni  ve sentetik elyafa yumuşaklık,kayganlık,parlaklık ve antistatik özellik kazandırır.

- Dolgu maddeleri ile beraber kullanıldığında akıcı,güzel bir tuşe sağlar.

- 140 Cº ye kadar yapılan işlemlerde sararma yapmaz.

- Bütün uygulamalar 40 ºC - 50 º C arasında yapıldığında en yüksek etkisinden yararlanılır.

KULLANIMI

Fular ( Emdirme )			Çektirme

Miktar				10-20 gr/l				1,-2 gr/lt

pH					6,0 ± 0,5				5,5 ± 0,5

pic-up				70 – 80 %

Sıcaklık									40-50 º C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 1 yıl özelliklerini muhafaza edilir.

Teknik bültenlerimizde yer alan açıklamalar,tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup,uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.