POLENSOFT KP NEW

Polensoft KP New,  her tür elyafta ve kumaşta başarılı netice veren, antistatik özelliğe sahip katyonik bir yumuşatıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Katyonik karbamid türevleri karışımı

Görünüş		: Açık krem payet

Ph (% 10 çöz.)	: 5,0 + 0,5

İyonite			: Katyonik

Çözünürlük		: Ilık su ile her oranda karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Doğal ve sentetik elyafa, yumuşak, kaygan tuşe kazandırır.

- Sentetik elyaf karışımlarına iyi bir antistatik özellik sağlar.

- Her türlü haslığa olumsuz etkisi yoktur, köpük yapmaz, elyafta tozumayı engeller.

- Çektirme ve fularda kullanıma uygundur.

- Akrilik elyaf boyamada boyarmadde ile beraber banyoya ilave edilebilir.

- 60 - 80 0C sıcaklıkta kolaylıkla çözünür. Sıcak su üzerine yavaşça ilave ederek

% 10 - 20 lik emülsiyon oluşturularak kullanılır.

- Sararmaya neden olmaz.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişmekle beraber, genellikle ;

Fular (Emdirme)		: 20 - 60 gr/lt

Çektirme			: % 2,0 - 6,0

pH				: 5,0 - 5,5 		dir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com