POLENSOFT  SRD

Polensoft SRD,  her tür elyafta/kumaşta başarılı netice veren, hidrofil karakterli, şardon efekti arttıran silikonlu bir yumuşatıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Farklı yapıdaki silikonların sinerjik karışımı

Görünüşü		: Krem akışkan likit

pH			: 5,0  ± 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda kolaylıklar çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Sararma riski taşımayan yapısı ile her tür elyafta ve bunların karışımlarında sorunsuzca kullanılabilir.

- Yüksek mekanik stabiliteye sahiptir.

- Jetlerde, çektirme metodu ile de emdirme metodu ile de çok başarılı neticeler vermesi, Polensoft SRD’  nin en önemli özelliğidir.

- Elyafa, yumuşak, kaygan ve doğal bir tuşe kazandırır.

- Uygulandığı kumaşta genellikle tek pasajda yeterli tüylenme elde edilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Tavsiye edilen uygulama miktarı, kumaşın cinsine, ağırlığına ve uygulama şekline değişmekle beraber, aşağıdaki tablo belirtilen değerler genellikle yeterli sonuç verecektir.

Çektirme (fl: 1:10)			Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			   2,5 %			     10 - 40 gr/lt

pH					5,5 ± 0,2			       5,5 ± 0,2

Pic-up									      70 - 80 %

Sıcaklık süre			  40-50 ºC  /  20 - 40

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com