POLENSOFT USS 25

Polensoft USS 25,  katyonik yumuşatma maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Beyazımsı akışkan likit

pH			: 4,5 + 0,5

İyonite			: Katyonik

ÖZELLİKLERİ

- Katyonaktif maddedir.

- Açık krem renkli sıvı görünümdedir.

- Sıvı olduğu için eritme problemi yoktur.

- Nonyonik ve katyonik maddelerle beraber kullanılabilir.

- Zayıf asidik ortamda kullanılır.

- Optimum efektini pH : 5 - 5,5 de verir.

- Elyafta tozumayı önler.

- Tabii, suni ve sentetik elyafa yumuşaklık, kayganlık, parlaklık ve antistatik özellikler, yanısıra  akıcı, güzel bir tuşe sağlar.

- 140 0C ye kadar yapılan işlemlerde sararma yapmaz.

-  40 - 50 0C’deki işlem sonuçlarının en iyi olduğu uygulamadır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Aprede / fularda ;		10 - 30 gr/lt,

Diğer uygulamalarda ; 	% 0,3 - 4,0 arasında, istenen tutuma göre kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com