POLENSOFT ZRL

Polensoft ZRL,  pseudokatyonik yumuşatma maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Modifiye edilmiş yağ asidi amino esteri

Görünüşü		: Beyazımsı akışkan likit

pH			: 4,5 + 0,5

İyonik durum		: Pseudokatyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Sıvı olduğu için eritme problemi yoktur.

- Nonyonik ve katyonik maddelerle beraber kullanılabilir.

- Zayıf asidik ortamda kullanılır.

- Optimum efektini pH: 5 - 5,5’da verir.

- Elyafta tozumayı önler.

- Tabii, suni ve sentetik elyafa yumuşaklık, kayganlık, parlaklık, antistatik özellik ve bir miktar dolgu vermekle birlikte, akıcı, güzel bir tuşe sağlar.

- 140 0C’ye kadar yapılan işlemlerde sararma yapmaz.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)			         Çektirme

(HT, Owerflow vb)

Kullanım Miktarı			     20 - 40 gr/lt			        % 0,5 - 4,0

pH					       5,5 + 0,5				          5,5 + 0,5

Pic-up					      70 - 90 %

Sıcaklık									         40 - 50 C0

Kurutma				    120 - 140 0C 			      120 - 140 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com