POLENSİL 2099

Polensil 2099,  pamuk, viskon ve bunların diğer elyaflarla oluşan örgü ve dokumalarına hidrofilitenin yanı sıra ipeksi / dolgun-yumuşak bir tuşe kazandırır.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Beyaz akışkan likit

pH			: 4,0 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,0

İyonite			: Zayıf katyonik

ÖZELLİKLERİ

- Sararma oluşturmaz.

- İyi bir hidrofilite sağlar.

- Dolgun/kaygan-ipeksi bir tuşe elde edilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- İstenilen efekte ve kumaş tipine göre miktar değişebilecekse de başlangıç olarak ;

Çektirme		  Fular (Emdirme)

Kullanım miktarı			          3 - 6 gr/lt		     30 - 60 gr/lt

PH					           5,0 - 6,0		       5,5 + 0,2

Pic-up									      70 - 80 %

Fikse					130 - 170 0C / 30 - 75		130 - 170 0C / 30 - 75

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 3 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com