POLENSİL 5122

Polensil 5122, nano teknoloji ile molekül büyüklüğü özel olarak minimize edilmiş özel yapısı sayesinde kendini rakip ürünlerden ayıran, yeni jenerasyon silikon esaslı bir apre malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Amino modifiye nano silikon

Görünüşü		: Berrak akışkan likit

pH			: 5,0 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Her tür elyafta (doğal-sentetik) ve bunların karışımlarında, her kumaş türünde (örgü-dokuma), hem emdirme hem de çektirme metodu ile kullanılabilir.

- Polensil 5122’ in en belirgin özelliklerinden biri de kumaşın optik değerini etkilememesidir.

- Silikonun bilinen özelliklerinin yanında kumaşa antistatik efekt ve ipeksi/ kaygan tuşe kazandırır.

- Farklı sıcaklık ve pH koşullarında da aynı efekti verir.

- Sararma riski taşımaz.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Çektirme			Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			 2 - 4 gr/lt			     30 - 50 gr/lt

Uygulama pH				  5,5 - 6,0			       5,0 - 5,5

Pic-up									      70 - 80 %

Sıcaklık/Kurutma			30 - 45 0C			    120 - 160 0C

Süre					20 - 40 dak.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 1 yıl özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com