POLENSİL A 30

Polensil A 30,  her tür elyaf dokuma ve örgü kumaşta başarılı netice veren, ipeksi, kaygan ve dolgun bir tuşeye sahip bir yumuşatıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Amino modifiye  makro silikon emülsiyonu

Görünüşü		: Beyaz likit

pH			: 5,0 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Sararma riski taşımayan uzun zincirli bir amino modifiye silikon polimerinden üretildiği için, her tür elyafta ve bunların karışımlarında sorunsuzca kullanılabilen ve mükemmel sonuç veren bir apre malzemesidir.

- Ürüne ipeksi tuşe yanında, dikiş kolaylığı, sıçrama efekti ve belirli miktarda buruşmazlık ve kir iticilik özelliği de kazandırır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişiklik gösterebilir.

Kullanım Miktarı		: 15 - 40 gr/lt

pH				: 5,5 + 0,2

Pic-up				: 70 - 80  %

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com