POLENSİL  H  25

POLENSİL H 25  her türlü elyaf ve kumaşta mükemmel neticeler veren, hem emdirme hem de çektirme yöntemi ile uygulanabilen hidrofil karakterli bir silikondur.Elyaf/kumaşa yumuşak,kaygan,ipeksi bir tuşe kazandırır.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş				: Beyazımsı akışkan likit

pH					: 5,0 + 0,5

Sp.gr					: ~ 1,0

İyonite				:Pseudo -katyonik

ÖZELLİKLER

- Sararma riski taşımaz,sorunsuzca kullanılır.

- Yüksek mekanik stabiliteye sahiptir.

- Köpük oluşturmaz.

KULLANIMI

Çektirme			Emdirme

Kullanım Miktarı		1-3 %			10-30 gr/lt

pH					5,5 + 0,2			5,5 + 0,2

Pic-up								70-80 %

Sıcaklık				40-50 C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.Donmaya karşı ve 30 C üstü sıcaklıklardan korunmalıdır. Depolarda palet üzerine konması tavsiye edilir.

Teknik bültenlerimizde yer alan açıklamalar,tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup,uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

________________________________________________________________________

Tel:( 0224 ) 211 33 36 ( pbx ) Fax: ( 0224 ) 211 37 95 BUTTİM ( Bursa Uluslar arası Tekstil ve Ticaret Merkezi ) B Blok 5. Kat No:1423

www.polenkim.com