POLENSİL H 525 ÇF

Polensil H 525 ÇF,  her tür elyaf üzerinde başarılı netice veren, hidrofil karakterli silikonlu bir yumuşatıcıdır. Elyafa, yumuşak doğal tuşe ve hidrofilite kazandırır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Amino modifiye mikro silikon emülsiyonu

Görünüşü		: Beyazımsı akışkan likit

pH			: 5,0 ± 0,5

İyonite			: Pseudo - katyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda kolaylıkla çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Sararma riski taşımayan pseudo-katyonik karakterli yapısı ile her tür elyafta ve bunların karışımlarında sorunsuzca kullanılabilir.

- Jetlerde, çektirme metodu ile de emdirme metodu ile de çok başarılı neticeler vermesi Polensil H 525 ÇF’ nin en belirgin özelliğidir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine, ağırlığına ve uygulama şekline göre değişmekle beraber, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler genellikle yeterli sonuç verecektir.

Çektirme (fl: 1:10)			Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı				 1 - 3 %			     10 - 30 gr/lt

pH					          5,5 ± 0,2			       5,5 ± 0,2

Pic-up										      70 - 80 %

Sıcaklık				         40 - 50 ºC

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com