POLENSİL  N-EXP

Polensil N-EXP,  nano teknoloji ile molekül büyüklüğü özel olarak minimize edilmiş özel yapısı sayesinde kendini rakip ürünlerden ayıran, yeni jenerasyon silikon esaslı bir apre malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Berrak akışkan likit

pH			: 5,0 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,0

İyonite			: Noniyonik

ÖZELLİKLERİ

- Polensil N-EXP,  her türlü doğal/sentetik elyafta ve bunların karışımlarında her kumaş türünde  (örgü-dokuma) hem emdirme hem de çektirme metodu ile kullanılabilir.

- Polensil N-EXP’ nin en belirgin özelliklerinden biri de kumaşın optik değerini etkilememesidir.

- Kumaşa antistatik efekt, ipeksi kaygan tuşe kazandırır.

- Jet stabil yapısı, yüksek sıcaklıklarda ve pH koşullarında da aynı efekti kazandırabilme yetisi ve sararma riski taşımaması en belirgin özelliğidir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Çektirme		Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			3 - 5 gr/lt		    25 - 40 gr/lt

Uygulama pH				 5,0 - 5,5		      5,0 - 5,5

Pic-up								     70 - 80 %

Sıcaklık/Kurutma			30 - 45 C		   120 - 160 0C

Süre					20 - 40 dak.		      2 - 3 dak.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com