POLENTEX AR

Polentex AR,  formaldehit miktarı düşük ve yumuşak tuşeli bir çapraz bağlayıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Eterifiye melamin formaldehit reçinesi

Görünüş		: Renksiz, berrak likit

Çözünürlük		: Ilık suda kolayca çözünür.

Aktif madde		: % 55,0 + 2

ÖZELLİKLERİ

- Baskı/kaplama malzemelerinin çapraz bağlayıcısı olarak kullanılır.

- Fularda aplike edilen aprelerin yıkama haslıkları üzerinde olumlu etkisi vardır.

- Yaş/kuru sürtme haslıklarını geliştirir.

- Uyum sorunu yaşanmamakla birlikte, beraber kullanılacağı ürünler ile laboratuvarda ön testinin yapılması tavsiye edilir.

- Akrilik esaslı ürünlerin reaktif grupları arasında “vulkanizasyon” prensibine göre bağlar oluşturur.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan akrilik reçinenin % 5 - 8’ i arasındadır.

- Diğer amaçlar için 5 - 10 gr/lt arası kullanımı uygundur.

Fixe		: 125 - 130 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com