POLENTEX K-PN

Polentex K-PN,  kadife ve benzeri havlı kumaşlarda havların yön değiştirmesiyle oluşan izleri, hav kırılmasını/yatmasını minimize eder.

Aynı zamanda uygulandığı tekstile antistatik karakter kazandırmasıyla birlikte, leke oluşumunu güçleştiren, oluşabilen lekenin kolaylıkla uzaklaştırılması sağlayan özel bir apre ürünüdür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Organik ve inorganik malzemelerin sinerjik kombinasyonu

Görünüş		: Beyaz akıcı sıvı

İyonite			: Zayıf katyonik

ÖZELLİKLERİ

- Pamuk elyafta/kumaşta ve bunların diğer elyaflar ile karışımlarında, kadife, flok, her türlü döşemelik ve giyimlik kumaşta olumlu neticeler verir.

- Kumaş üzerinde sonradan oluşan lekelerin yıkama ile kolaylıkla çıkmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Polentex K-PN	: 40,0 - 80,0 gr/lt

pH	: 5,0 - 5,5

Sıcaklık	: 110 - 120 0C

Fikse	: 160 - 170

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com