POLENTEX PLUS

Polentex Plus,  pamuk, viskon, keten, sentetik elyaf ve bunların karışımları için hazırlanan dokuma ve örgü kumaşlarda kullanılabilen buruşmazlık apresidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Glyoxal reçine

Görünüş		: Berrak, hafif kıvamlı likit

pH			: 5,0 + 1,0

Sp.gr			: ~ 1,2

Çözünürlük		: Soğuk su ile nötr ortamda seyreltilir.

ÖZELLİKLERİ

- Ekoteks - 100 standartlarına uygun katalizatör içeren buruşmazlık apresidir.

- Kumaşlara çok iyi çekmezlik ve ıslak/kuru buruşmazlık yeteneği kazandırır.

- İçerdiği minimum formaldehit sayesinde Japanese Law 112 - AATCC-112 testlerinden başarılı sonuçlar alır.

- Çok iyi hidroliz stabilitesi sağlar.

- Reaktif ve direkt boyanmış malların ışık haslıklarını etkilemez.

- Optik beyazlatıcılarla birlikte kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kullanılacak miktar, istenen efekte ve malın cinsine göre değişiklik gösterir. Ortalama kullanım miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Co		: 30 - 70 gr/lt

CV		: 50 - 80 gr/lt

PES/Co	: 20 - 50 gr/lt

PES/CV	: 30 - 80 gr/lt

% 100 Pamuk (gömlek ve bluz)

30 - 70 gr/lt	Polentex Plus

10 - 20 gr/lt	Polensoft NPE

20 - 40 gr/lt	Polensil 2068

0,5 - 1 gr/lt 	Asetik asit (pH : 5 + 0,5)

Sıkma	: % 70

Kurutma	: 110 - 120 0C			Kondanse	: 150 0C   3 - 5 dk

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

______________________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com