POLENTEX PU

Polentex PU  özellikle tekstil kumaş kaplamasında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş poliüretan emülsiyonudur.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı		: Alifatik polieter bazlı PU

Görünüş		: Bulanık beyaz renkli likit

pH			: 7,5 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,03 g/cm3

Viskozite		: ~ 100 mPa.s

İyonite		: Amfoterik

ÖZELLİKLER

- Polentex PU formaldehitsiz ve APEO içermeyen yapısıyla kumaşa tutuk

olmayan çok yumuşak tuşe kazandırır.Bu özelliği sayesinde “üst kaplama”

olarak kullanılabilir.

- Yıkama ve kuru temizleme dayanımı oldukça yüksektir.

- Aplikasyona bağlı olarak viskozite modifiye edilebilir.

- Uzama katsayısı % 600 + 50

- Polimerizasyon yaklaşık 150-165 C tamamlanır.

KULLANIMI

- Uygulama miktarı 40-100 gr. Olarak tavsiye edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak, nem ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar,tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotların anlaşılması ile ilgili olup,uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

________________________________________________________________________

Tel:( 0224 ) 211 33 36 ( pbx ) Fax: ( 0224 ) 211 37 95 BUTTİM ( Bursa Uluslar arası Tekstil ve Ticaret Merkezi ) B Blok 5. Kat No:1423

www.polenkim.com