POLENTEX  R  3008

Polentex R 3008,  pamuk, viskon, keten, sentetik elyaf ve bunların karışımları için hazırlanan dokuma ve örgü kumaşlarda kullanılabilen, EKOTEKS -100 standartlarına uygun katalizatör içeren buruşmazlık apresidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Katalizör içeren gloyoxale reçine

Görünüş		: Berrak, hafif kıvamlı likit

pH			: 5,0 + 1,0

İyonite			: Katyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile nötr ortamda seyreltilir.

ÖZELLİKLERİ

- Kumaşlara çok iyi çekmezlik ve ıslak/kuru buruşmazlık yeteneği kazandırır.

- İçerdiği minimum formaldehit sayesinde Japanese Law 112 ve AATCC-112 testlerinden başarılı sonuçlar alır.

- Çok iyi hidroliz stabilitesi sağlar, reaktif ve direkt boyanmış malların ışık haslıklarını etkilemez. Optik beyazlatıcılarla birlikte kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kullanılacak miktar, istenen efekte ve malın cinsine göre değişiklik gösterir. Ortalama kullanım miktarları aşağıdadır.

Co		: 40 - 80 gr/lt

CV		: 60 - 90 gr/lt

PES/Co	: 30 - 60 gr/lt

PES/CV	: 40 - 90 gr/lt

% 100 Pamuk için önerilen buruşmazlık reçetesi

40 - 80 gr/lt	Polentex R 3008

10 - 20 gr/lt	Polensoft NPE

20 - 40 gr/lt	Polensil 2068

0,5 - 1 gr/lt 	Asetik asit (pH: 5 + 0,5)

Sıkma	: % 70		Kurutma	: 110 - 120 0C		Kondanse	: 150 0C   3 - 5 dak

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

______________________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com