POLENTEX R 60

Polentex R 60,  pamuk, viskon, keten, sentetik elyaf ve bunların karışımları için hazırlanan dokuma ve örgü kumaşlarda kullanılabilen, EKOTEKS-100 standartlarına uygun katalizatör içeren buruşmazlık apresidir.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Berrak, hafif kıvamlı likit

pH			: 5,0 + 1,0

Sp.gr			: Glyoxal reçine

Çözünürlük		: Soğuk su ile nötr ortamda seyreltilir.

ÖZELLİKLERİ

- Kumaşlara çok iyi çekmezlik ve ıslak/kuru buruşmazlık yeteneği kazandırır.

- Çok iyi hidroliz stabilitesi sağlar, reaktif ve direkt boyanmış malların ışık haslıklarını etkilemez

- Optik beyazlatıcılarla birlikte kullanılabilir.

- İçerdiği minimum formaldehit sayesinde Japanese Law 112 ve AATCC-112 testlerinden başarılı sonuçlar alır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kullanılacak miktar, istenen efekte ve malın cinsine göre değişiklik gösterir. Ortalama kullanım miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Co		: 40 - 80 gr/lt

CV		: 60 - 90 gr/lt

PES/CO	: 30 - 60 gr/lt

PES/CV	: 40 - 90 gr/lt

Katalistin kullanım miktarı, Polentex R 60 kullanım miktarı % 15 - 20 aralığındadır. Fazla kullanıldığında beyazlatma ve nüans problemleri oluşabilir.

% 100 Pamuk (gömlek ve bluz)

40 - 80 gr/lt	Polentex R 60

10 - 20 gr/lt	PE

20 - 40 gr/lt	Polensil 2068

0,5 - 1 gr/lt 	Asetik asit (pH : 5 + 0,50)

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com