POLENTEX VK-NN

Polentex VK-NN,  her tür elyaftan üretilmiş tekstil mamullerindeki tüylenmeyi önlemek için özel geliştirilmiş bir poliüretan emülsiyonudur.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Sarımsı likit

pH			: 4,5 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,1 kg/dm3

İyonite			: Amfoter

ÖZELLİKLERİ

- Tüylenmeyi önler, plingi geliştirir.

- Yüzey düzgünsüzlüğünü giderir.

- Tekstili sertleştirmeden özel bir dik/dolgun ve tok bir tuşe verir.

- Tuşesi Polentex VK-NL’ye göre daha yumuşaktır.

- Kendi kendine polimerize olur.

- Yıkama dayanımlı hidrofil yapılıdır.

- Licranın ömrünü uzatır, esneme katsayısını yükseltir.

- Bir şekilde zarar görmüş ve esnekliği azalmış licrayı, çoğu zaman eski haline yaklaştırır.

- Kalıcı gramaj arttırıcı olarak ta kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine, ağırlığına, uygulama şekline ve amaca bağlı olarak değişmekle beraber, tavsiye edilen genel uygulama miktarı aşağıdaki gibidir.

Fular (Emdirme)

Kullanım miktarı			     20 - 40 gr/lt		(gerekirse arttırılabilir)

pH					       6,0 + 0,5

Pic-up					       70 - 80 %

Kurutma				     130 - 180 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com