POLENTEX ÇB

Polentex ÇB,  özellikle dokuma kumaş kaplamasında kullanılmak üzere geliştirilmiş formaldehit içermeyen çapraz bağlayıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Alifatik polyisocyanat karışımı

Görünüş		: Sarımsı likit

İyonite			: Anyonik

Viskozite		: ~ 2.800 mPa.s

ÖZELLİKLERİ

- Formaldehitsiz yapısı ile örgü ve dokuma kaplamalarda kullanılmak üzere hazırlanmış oldukça etkili bir çapraz bağlayıcıdır.

- Tatbik edildiği kumaşın esneklik, solvent, UV, hidroliz dayanımı arttırır.

- Yapısında bulunan alifatik PU sayesinde ışık haslıklarını kötü etkilemez.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Düşük sıcaklıklarda, 120 0C de aktivasyona geçer.

Polentex ÇB 24 saat içinde reaksiyon tamamlandığı için önceden sulandırılmamalıdır ve tüm testler bu süre sonunda yapılmalıdır.

Uygulama miktarı, istenen haslığa göre reçine içerisine % 5 + 1,0 olarak tavsiye edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com