POLENWASH 2010

Polenwash 2010, selülozik elyafların pişirmesinde, kasarlanmasında ve yıkanmasında kullanıldığı gibi; baskı yapılmış selülozik elyaflarla boyanmış akrilik elyafların sabunlanmasında da kullanılır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yüksek moleküllü tensitlerin etkin, dengeli kombinasyonudur.

Görünüş		: Berrak, sarı likit

pH			: 7,5 + 0,5

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışabilir.

İyonite			: Anyonik / noniyonik

ÖZELLİKLERİ

- Islatıcı / iyon tutucu özelliğine sahiptir.

- Soğuk ve sıcak suda her oranda çözünür.

- Sıcak, nötr ve alkali banyolarda çok üstün haşıl sökme ve pişirme özelliğine sahiptir.

- Her türlü kasar, boyama ve baskıdan sonraki selülozik elyafların son yıkamasında verilir.

- Asitlere, alkalilere (20 0C’de 12 Be’ye kadar kostiğe) dayanıklıdır.

- Nötr ve alkali sıcak flottelerde çok yüksek bir taşıma özelliğine sahiptir.

- Tekstilden çok çabuk uzaklaşması nedeni ile, su geçirmezlik işlemi yapılacak ürünler için çok iyi bir ortam hazırlar.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Konsantre bir ürün olduğundan, seçimli olarak 1/2, 1/3 oranında sulandırılarak kullanılabilir.

Pamuk ve keten gibi selüloz karışımı elyafların kasarlanmasında ;

|  |  | Fular (Emdirme) (Pad-Batch, Termozol vb) | Çektirme (HT, Owerflow vb) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1:10 için | < 1:10 için |
| Kullanım Miktarı |  | 4,0 - 8,0 gr/lt | 1,0 - 2,0 gr/lt | 0,5 - 1,0 gr/lt |
| pH | Haşıl sökme | 5,0 - 9,0 | 1,0 - 2,0 gr/lt | 5,0 - 9,0 |
| pH | Kasar / + Haşıl Sökme | 11,5 + 1,0 | 11,0 + 0,5 | 11,0 + 0,5 |
| Sıcaklık |  | 30 - 180 0C | 95 - 120 0C | 95 - 120 0C |

Baskılı ve boyanmış selülozik elyaflar ile akrilik elyafların son yıkamasında ;

|  |  | Fular (Emdirme) (Açık en, halat, kontinü yık vb) | Çektirme (HT, Owerflow vb) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1:10 için | < 1:10 için |
| Kullanım Miktarı |  | 4,0 - 8,0 gr/lt | 1,0 - 2,0 gr/lt | 0,5 - 1,0 gr/lt |
| pH | Haşıl sökme | 6,0 + 0,5 | 6,0 + 0,5 | 6,0 + 0,5 |
| Sıcaklık |  | 20 - 180 0C | 20 - 130 0C | 20 - 130 0C |

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com