POLENWASH OFS

Polenwash OFS,  özel olarak geliştirilmiş; ciddi oranda maliyet, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan; nötralizasyon adımının atlanmasına olanak sağlayan üstün ve etkin bir yıkama malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Tensioaktif bileşiklerin spesifik karışımı

Görünüşü		: Berrak likit

pH			: 8,00 + 0,50

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek egalizasyon, dispersiyon, disperge dayanımı özelliği ile aktif bir yıkama yapılmasını sağlar.

- Özel kimyasal yapısı sayesinde düşük sıcaklıklarda bile aktif yıkama özelliğine sahiptir.

- Boyamanın parlaklığını arttırır.

- Boya molekülündeki metalleri sökme özelliği yoktur.

- Tuzdan gelen sertlik ile boya moleküllerinin kompleks oluşturup çökmesini önler.

- Fikse olmamış boyaları herhangi bir nötralizasyon adımına gerek kalmadan, düşük sıcaklıkta, çabuk ve kolaylıkla uzaklaştırıp, maliyeti, yıkama zamanını ve su sarfiyatını azaltır.

- Köpüksüzdür.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Polenwash OFS ile yapılacak yıkamalarda, renge, kullanılan boyar maddenin cinsine, flotte oranına, makine tipine ve kumaşın cinsine bağlı olarak değişiklik göstermesine karşın, diskontinü

( jet, overflow v.b) sistemler için önerilen kullanım miktarları ekli tablolarda gösterilmiştir.

KONTİNÜ YIKAMA

- Düz boyalı ve baskılı ürünler için ;

- Kullanılan POLENWASH OFS miktarı ( Bekleme ünitesinde )  2 g/lt dir.

- Kullanılan su miktarı ( daha öncekine göre ) ;

Açık renkler için  	% 50 		azaltılır.

Orta renkler için	% 30-35	azaltılır.

Koyu renkler için	% 20		azaltılır.

- Böylelikle daha az su ısıtılacağından, su ile birlikte, ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder. Bu ürün

18C 'nin altında altındaki sıcaklıklarda, sıcaklık düştükçe kristalize olmakta rengide şeffaftan beyaza/süt emülsiyonuna dönüşmektedir.Buna rağmen akışkanlığını kaybetmemekte ve kullanımda hiçbir sorun oluşmamaktadır.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com

| STANDART RENKLERDE BOYAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boya yüzdesi | < % 1 | % 1 < % 3 | % 3 < % 4 | % 4 < |
| Boyadan Taşarlı Boşalt | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk | 10 dk |
| Polenwash OFS İlavesi | 60 °C - 10 dk. 0,5 gr/lt | 60 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 60 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 60 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
| Polenwash OFS İlavesi |  |  | 60 °C - 10 dk. 0,5 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
|  | (Gerekirse 60 °C - 10 dk) | 60° C - 10 dk |  | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk | 10 dk |

| KIRMIZI, BORDO BOYAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boya yüzdesi | < % 3 | % 3 < % 4 | % 4 < |
| Boyadan Taşarlı Boşalt | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk |
| Polenwash OFS İlavesi | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,5 gr/lt |
| Polenwash OFS İlavesi | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
|  | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) |  |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk |

| REAKTİF SİYAH, LACİVERT BOYAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Boya yüzdesi | % 4 < % 6 | % 6 < |
| Boyadan Taşarlı Boşalt | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk |
| Polenwash OFS ilavesi | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,5 gr/lt |
| Polenwash OFS İlavesi | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
|  | 70 °C - 10 dk | 70 °C - 10 dk |
|  | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) |  |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk |

| TURKUAZ, R.SPECİAL BOYAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boya yüzdesi | < % 1 | % 1 < % 3 | % 3 < |
| Boyadan Taşarlı Boşalt | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk | 3 - 4 dk |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk |
| Polenwash OFS İlavesi | 70 °C - 10 dk. 0,5 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
| Polenwash OFS İlavesi |  | 70 °C - 10 dk | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
|  | (Gerekirse 60 °C - 10 dk) |  | 70 °C - 10 dk |
|  |  |  | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk |

| VİSKON | STANDART RENKLERDE | KIRMIZI, BORDO RENKLERDE | SİYAH, LACİVERT RENKLERDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Boyadan Taşarlı Boşalt | 6 - 7 dk | 3 - 4 dk | 6 - 7 dk |
| Soğuk Durula | 10 dk | 10 dk | 10 dk |
| Polenwash OFS İlavesi | 60 °C - 10 dk. 1,5 gr/lt | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 60 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
| Polenwash OFS İlavesi |  | 70 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt | 60 °C - 10 dk. 1,0 gr/lt |
|  | 60 °C - 10 dk | (Gerekirse 70 °C - 10 dk) | (Gerekirse 60 °C - 10 dk) |