POLENWET AWC

Polenwet AWC, kaynatma, pişirme, haşıllama, haşıl sökme, kasar, karbonizasyon ve boyama yardımcı maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yüzey aktiflerin harmonik karışımı

Görünüm		: Berrak viskoz sıvı

pH			: 7,0 + 1,0

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışır

ÖZELLİKLERİ

- 15 Be’ye kadar NaOH banyolarında, oda sıcaklığı ve kaynatma derecelerinde dayanıklıdır.

- Yüksek ıslatma etkisi vardır.

- Köpük yapmaz.

- Sert sulara ve asitlere dayanıklıdır.

- Sert su dayanımı, yüksek ön ıslatma değeri ve köpük oluşturmaması sayesinde, özellikle pad-batch haşıl sökme ve soğuk kasar öncelikli olmak üzere, kontinü ön işlemlerinde rahatlıkla kullanılır.

- Peroksit, hipoklorit, klorit kasarı banyolarında, karbonizasyon işlemlerinde pamukluların kontinü boyanmalarında iyi bir ıslatma ve dispersiyon sağlar.

- Yağ ve kirleri emülsiye ederek ortamdan uzaklaşmasını sağlar.

- Ön yıkama, bobin boyama, ön pişirme ve kumaş hazırlamada kaynatma kazanlarında kullanılır.

- Yüksek hidrofilite özelliği vardır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)		       Çektirme

(Pad-Batch, Termozol vb)		(HT, Oweflow vb)

Kullanım Miktarı				2,0 - 8,0 gr/lt			     0,5 - 1,5 gr/lt

pH						  2,0 + 12,5			       2,0 + 12,5

Pic-up						 70 - 90 %

Sıcaklık					20 - 180 0C            		     20 - 130 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com