POLENWET BHR

Polenwet BHR,  kaynatma, pişirme, haşıllama, haşıl sökme, kasar, karbonizasyon ve boyama yardımcı maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yüzey aktiflerin harmonik karışımı

Görünüm		: Berrak viskoz sıvı

pH			: 7,0 + 1,0

İyonik durum		: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışır.

ÖZELLİKLERİ

- 15 Be’ye kadar NaOH banyolarında, oda sıcaklığı ve kaynatma derecelerinde dayanıklıdır.

- Yüksek ıslatma etkisi vardır.

- Köpük yapmaz.

- Sert sulara ve asitlere dayanıklıdır.

- Peroksit, hipoklorit, klorit kasarı banyolarında, karbonizasyon işlemlerinde pamukluların kontinü boyanmalarında iyi bir ıslatma ve dispersiyon sağlar.

- Yağ ve kirleri emülsiye ederek ortamdan uzaklaşmasını sağlar.

- Ön yıkama, bobin boyama, ön pişirme ve kumaş hazırlamada kaynatma kazanlarında kullanılır.

- Yüksek hidrofilite özelliği vardır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)			 Çektirme

(Pad-Batch, Termozol vb)		     (HT, Oweflow vb)

Kullanım Miktarı			2,0 - 8,0 gr/lt				0,5 - 1,5 gr/lt

pH					  2,0 + 12,5				  2,0 + 12,5

Pic-up					  70 - 90 %

Sıcaklık				 20 - 180 0C            			 20 - 130 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com