POLENWET  LK

Polenwet LK, yüksek hidrofilite sağlayan gücü nedeni ile kontinü ve diskontinü sistemlerdeki kasar ve peroksit ağartmalarında boya ve baskıda kullanılır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Organik yüzey aktif kombinasyonu

Görünüş		: Sarı viskoz sıvı

pH			: 7,0 + 1,0

İyonite			: Anyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolayca karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Anyonik yapıdadır.

- Asitlere, sert sulara, indirgen ve yükseltgen maddelere dayanıklıdır.

- 80 gr/lt ya kadar kostiğe dayanıklıdır.

- Köpük açısından sorunsuz bir çalışma sağlar.

- Dispersan özelliğinden dolayı kirleri askıda tutar ve tekrar kumaş üzerine çökmesini sağlar.

- Ayrıca iyi bir yıkayıcıdır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Soğuk suda bile kolay çözünür.

- Kasar işleminde

- Owerflow			: 0,5 - 1.5 gr/lt

- Kontinü			: 6,0 - 8,0 gr/lt

- Pad-Batch			: 6,0 - 9,0 gr/lt

Boyama sırasında;

- Pad-Batch			: 1,0 - 2,0 gr/lt

- Batik boyama		: 0,5 - 1,0 gr/lt

- Baskıda hazırlama		: 1,0 - 4,0 gr/lt

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com