POLENWET NM CONC.

Polenwet NM Conc.,  kaynatma, pişirme, haşıllama, haşıl sökme, kasar, karbonizasyon ve boyama yardımcı maddesidir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Yapısı			: Yüzey aktiflerin sinerjik karışımı

Görünüşü		: Berrak viskoz sıvı

pH			: 7,0 + 1,0

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Noniyonik maddelerin dengeli bir karışımıdır.

- 18 Be’ye kadar NAOH banyolarında, oda sıcaklığı ve kaynatma derecelerinde dayanıklıdır.

- Yüksek ıslatma etkisi vardır.

- Köpük yapmaz.

- Sert sulara ve asitlere dayanıklıdır.

- Peroksit, hipoklorit, klorit kasarı banyolarında, karbonizasyon işlemlerinde pamukluların kontinü boyanmalarında iyi bir ıslatma ve dispersiyon sağlar.

- Yağ ve kirleri emülsiye ederek ortamdan uzaklaştırır.

- Ön yıkama, bobin boyama, ön pişirme ve kumaş hazırlamada kaynatma kazanlarında kullanılır.

- Yüksek hidrofilite özelliği vardır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

- Konsantre ürün olduğu için işletme kullanımlarında maliyeti düşürmek için 1:1 oranda seyreltilerek kullanılması önerilir.

- Kullanma alanına göre, genelde işletme koşulları göz önüne alınarak 1:1 seyreltilmiş Polenwet NM Conc.’ dan, diskontinü sistemlerde 0,5 - 1,5 gr/lt arası, kontinü sistemlerde 2 - 8 gr/lt arası kullanılması önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com